## Slide 1: 조립공정 설비 현황
2026년 상반기 · 조립 1라인 · 조립기술팀

## Slide 2: 노칭 공정
노칭 프레스는 금형으로 전극 원단을 타발한다.
금형 클리어런스는 20±2㎛로 관리한다.
타발 후 치수는 비전 측정기로 자동 측정한다.

## Slide 3: 노칭 — 관리 인자
전극 언와인더의 원단 장력은 25±3N이다.
사행량은 EPC 센서로 ±1.0mm 이내 관리한다.
타발 속도 상한은 설비 레시피에 고정되어 있다.

## Slide 4: 스태킹 공정
스태커는 분리막과 전극을 교대로 적층한다.
적층 정렬도 규격은 ±0.2mm이다.
정렬 센서는 일일 교정 대상이다.

## Slide 5: 스태킹 — 관리 인자
흡착 압력은 -60±5kPa로 관리한다.
분리막 장력 이상은 주름의 직접 원인이다.
적층 속도는 60±5ppm를 상한으로 둔다.

## Slide 6: 탭용접 공정
초음파 융착기가 극성별로 탭을 접합한다.
cathode는 용접 진폭 40±3㎛, anode는 35±3㎛이다.
혼 마모량은 누적 타수로 관리한다.

## Slide 7: 패키징·주액 공정
파우치 포밍기의 포밍 깊이는 8±0.3mm이다.
주액기는 정량 노즐로 전해액을 주입한다.
챔버 진공도는 5±1Pa로 유지한다.

## Slide 8: 실링 공정
실러는 180±5℃에서 파우치를 밀봉한다.
실링 압력 0.4±0.05MPa, 실링 시간 3.0±0.2s로 관리한다.
밀봉 불량은 누설 검사로 전수 확인한다.

## Slide 9: 금기 하반기 과제
금형 교체 주기를 누적 타수 기준으로 하향 조정한다.
정렬 센서 일일 교정을 표준 작업에 편입한다.
도포량 인라인 계측 설비 도입을 검토한다.